Specifica Tecnica

Foundry Processo di formatura a verde

PREMIX®

Varie miscele di bentonite e nero minerale per diverse tipologie d’impianto e dimensioni dei getti

Le aggiuntive di vari prodotti ( talvolta in piccole quantita’) in una terra di fonderia hanno sempre creato ai fonditori  dei problemi che sono stati finora considerati di difficile soluzione. Infatti ogni aggiunta comporta un certo tempo, e di conseguenza, l’aumento dei tempi di lavorazione proporzionalmente al numero dei prodotti  da immettere nella terra. Inoltre ogni addizione consiste in un dosaggio, a peso o a volume, con un inevitabile errore, piu’ o meno grande, che viene effettuato  per ogni singola operazione e quindi una somma di errori che sara’ piu’ grande quanto piu’ numerosi saranno i prodotti  e piu’ basse  le percentuali  di aggiunte di volta in volta  considerate. Altro problema per fonderia è lo stoccaggio dei materiali  dato che non è sempre possibile  avere dei  magazzini capaci  in cui sistemare notevoli quantita’ di materiali diversi. Le miscele pronte di Nero minerale e Bentonite  -PREMIX -  possono contenere  anche speciali additivi a richiesta del cliente  per conferire alla terra speciali proprietà. Il successo del Premix  e’ dovuto anche alla possibilita’ di poter immagazzinare il nero minerale sfuso senza pericoli di autocombustione.  Queste miscele vengono  prodotte nelle proporzioni corrispondenti alle percentuali di Nero e Bentonite che il cliente  desidera aggiungere la terra.

| STANDARD PREMIX |  | Premix 25N/75B | Premix 30N/70B | Premix 35N/65B | Premix 40N/60B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moisture Umidita’ (sul prodotto tal quale) Humidité | [%] | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
| Volatile substances Sostanze volatili (base secca) Résidu volatil | [%] | 13-16 | 14,5-17,5 | 16-19 | 17,5-20,5 |
| Ashes Ceneri (base secca ) Cendres | [%] | 69-73 | 67-71 | 60,5-64,5 | 56,5-60,5 |
| Fixed carbon Carbonio fisso Carbone fix | [%] | 11-17 | 14-20 | 17-23 | 19-26 |
| Lustrous carbon Carbonio brillante (base secca ) Carbon brillant | [%] | 2-3 | 2,5-3,5 | 3-4 | 3,5-4,5 |
| Coesion Coesioni Coésion | sabbia LA 32 - compattabilità 65% - premix (su base 7% bentonite) |
| Green compr. Strenght Resistenza alla compr. Verde Resistence compression | [g/cm2] /cm2 | >1200 | >1200 | >1200 | >1200 |
| Wet Tensile Strenght Resistenza allo strato umido Resistence à Haute Humidité | [g/cm2] | >45 | >45 | >45 | >45 |
| STANDARD PREMIX |  | Premix 50N/50B | Premix 60N/40B | Premix 70N/30B | Premix 80N/20B |
| Moisture Umidita’ (sul prodotto tal quale) Humidité | [%] | 9-12 | 5-9 | 5-9 | 5-9 |
| Volatile substances Sostanze volatili (base secca ) Résidu volatil | [%] | 20,5-23,5 | 23,5-26,5 | 26,5- 29,5 | 29,5-32,5 |
| Ashes Ceneri ( base secca ) Cendres | [%] | 48-52 | 40-42 | 31-35 | 23-27 |
| Fixed carbon Carbonio fisso Carbone fix | [%] | 25-31 | 30-36 | 36-42 | 41-47 |
| Lustrous carbon Carbonio brillante ( base secca ) Carbon brillant | [%] | 4,5-5,5 | 5,5-6,5 | 6,5-7,5 | 7,5-8,5 |
| Coesion Coesioni Coésion | sabbia LA 32 - compattabilità 65% - premix (su base 7% bentonite) |
| Green compr. Strenght Resistenza alla compr. Verde Resistence compression | [g/cm2] /cm2 | >1200 | - | - | - |
| Wet Tensile Strenght Resistenza allo strato umido Resistence à Haute Humidité | [g/cm2] | >45 | - | - | - |
| LEGEND 1st numb.: % coal dust 2nd numb.: % of bentonite | LEGENDA 1^ cifra: % di nero utilizzato 2^ cifra: % di bentonite | LEGEND 1er num. :% de noir 2eme num.: % de bentonite |

# Text boxes

foundry@laviosa.com

Le informazioni riportate in questo bollettino si basano sullo stato delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono ritenute accurate, ma non costituiscono alcun impegno o garanzia da parte nostra. Gli acquirenti e gli utilizzatori devono fare le proprie valutazioni, secondo le proprie specifiche esigenze e requisiti. Tali informazioni possono essere variate senza preavviso. Le caratteristiche e prestazioni vincolanti sono indicate nella nostra Specifica di Vendita.