**Specifica Tecnica**

[***foundry@laviosa.com***](mailto:foundry@laviosa.com)

|  |
| --- |
| FOUNDRY |

**Sabbia Prerivestita LH 50/70 (SC50/70)**

# CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE

Resistenza alla Trazione ……………………………. min 35 Kg/cm2

Resistenza alla Flessione …………………………….. min 70 Kg/cm2

Perdita alla calcinazione ………………………………. 3 – 4 %

Velocità di cottura ……………………………………… 90 – 100 sec

Spessore dopo 20 sec di cottura …………………….. 9 – 10 mm

Indice di Finezza …………………………………….. 55 – 60 AFA