Specifica Tecnica

Foundry Processo di formatura a verde

Amidom®

Prodotti a base di amido pregelatinizzato

Nelle  fonderie  questa gamma di prodotti trova sempre piu’ vasta applicazione in quanto consentono di:

- Operare con terre a basso tenore di bentonite (4-5%) con conseguente minor umidita’ e piu’ alta permeabilita’; quindi getti con un miglior aspetto superficiale e con minor tendenza alla formazione di pin-holes

- ottenere un forte aumento della coesione con formazione di una resistente crosta superficiale qualora le forme vengano lasciate all’aria; cio’ consente di ottenere getti anche di notevoli dimensioni con terra a verde;

- Ottenere dalla terra una resistenza dello strato umido piuttosto elevata e quindi getti con una minor tendenza ai difetti superficiali come tacconi, code di topo, ecc

- Ottenere una terra a piu’ elevata plasticita’ che consente quindi una formatura facilitata ed una riproducibilita’ piu’ esatta del modello

- ottenere getti senza inclusioni di terra in quanto le forme possono essere verniciate accuratamente con vernici all’acqua o all’alcool e successivamente essiccate in stufa

Con il  PRETAP il QUELL MELL ed  il GELAMID  si allenta l’evaporazione dell’umidità evitando l’essiccamento    superficiale e la conseguente formazione di polvere: questa caratteristica semplifica la gestione di terre particolarmente calde  diminuendo l’insorgere di difetti di superficie e facilitando la formatura di getti di notevoli dimensioni. Con le terre calde  questi prodotti consentono di aumentare la plasticita’ della terra stessa, con i seguenti benefici:

- minor perdita di coesione a verde, in presenza di un eccesso di umidita’

- impiego di una terra con piu’ bassa quantita’ di argilla attiva

- una minor tendenza allo sfarinamento delle forme

|  |  | Amidom | Amidom | Amidom | Amidom | Amidom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pretap | Quell mell | Gelamid | Gelamid 10 | Stahlsec |
| Moisture Umidita’ Humidité | % | 12 max | 12 max | 12 max | 12 max | 12 max |
| pH | % | 6-7 | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 13-18 |
| Ashes Ceneri Cendres | % | 0,35 | 65 max | 50 max | 80-85 | 70 -75 |
| Bulk density Peso specifico apparente Poid specifique theorique | kg/dm3 | 0,55 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,6-0,7 | 0,5-0,6 |
| First adds Aggiunte iniziali Premières ajoutes | % | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 | 0,8 |

# Text boxes

foundry@laviosa.com

Le informazioni riportate in questo bollettino si basano sullo stato delle nostre conoscenze alla data di pubblicazione e sono ritenute accurate, ma non costituiscono alcun impegno o garanzia da parte nostra. Gli acquirenti e gli utilizzatori devono fare le proprie valutazioni, secondo le proprie specifiche esigenze e requisiti. Tali informazioni possono essere variate senza preavviso. Le caratteristiche e prestazioni vincolanti sono indicate nella nostra Specifica di Vendita.