Specifica Tecnica

Foundry Ricarburazione

GRAPHICOL®

Grafite microcristallina utilizzata come ricarburante per innalzare il contenuto di carbonio nelle fusioni in forno elettrico

| RECARBURIZER |
| --- |
|  |  | GRAPHICOL 90 | GRAPHICOL 97 | GRAPHICOL 99 |
| CARBON CARBONIO CARBONE | [%] MIN | 90 | 97 | 99 |
| ASH CENERI CEINDRES | [%] MAX | 7,0 | 2,0 | 0,8 |
| HUMIDITY UMIDITA’ HUMIDITE’ | [%] MAX | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| VOLATILE SOSTANZE VOLATILI VOLAILLES | [%] MAX | 2,0 | 1,0 | 0,05 |
| SULPHUR ZOLFO SULPHURE | [%] MAX | 0,8 | 0,6 | 0,05 |
| GRAIN SIZE GRANULOMETRIA GRANULOMETRIE | [mm] | 1-4 | 1-4 | 1-4 |

# Text boxes

foundry@laviosa.com